2026/XX/XX　雑誌会_B4　山道大誠

ADVANCED MATERIALS

Water-Enhancing Gels that Form Heat-Activated Silica Aerogels to Protect Critical Infrastructure from Catastrophic Wildfires

著者：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  Adv. Mater. 2024, （巻）, （ページ）

DOI: （要確認）

【論文の選定理由】

自身もハイドロゲルを用いた研究を行っており、本論文のゲルが示すせん断希薄化・降伏応力（静的・動的）・自己修復性といったレオロジー特性が、自身が扱う材料系と強く類似していたため、測定手法（振動・定常せん断レオロジー、LAOS、Herschel–Bulkley 解析など）や設計指針の点で直接の参考になると考えた。また、本研究は単なる新規材料の物性評価にとどまらず、実際の散布装置での噴霧性や455日に及ぶ長期保存安定性まで踏み込んだ「製品化（実用化）」を強く意識した研究であり、市販の水強化ゲル製品（AquaGel-K）との定量的なベンチマーク比較を行っている点が実学的に興味深かった。さらに、界面活性剤（SDS）添加が逆効果であったというネガティブな結果を隠さず提示し、それを「SDS無添加が最適」という設計判断の根拠としている点に、研究としての誠実さと完成度を感じたため本論文を選定した。

【緒言】

大規模な山火事（メガファイア）は気候変動を背景に深刻化の一途をたどっており、その発生頻度は過去30年でおよそ5倍に増加、世界全体の年間焼失面積は約400万 km² 規模に達している。とりわけ被害が集中するのが、森林と都市・住宅地が直接接する境界地帯（WUI: Wildland-Urban Interface）である。米国だけでもこの WUI に約4500万人が居住しており、住宅・送電網・通信設備・道路といった重要インフラが常に延焼リスクにさらされている。気候変動による高温・乾燥・強風の期間（fire weather）の長期化により、従来の「水をまく」「人海戦術で消火する」といった消火戦略では延焼の速度に対応しきれなくなっている。こうした背景から、構造物を事前にコーティングして延焼から守る「受動的防御（passive protection）」材料の重要性が増している。

現在、林野火災の防御に用いられる薬剤は大きく3種類に分類される。①長期遅延剤（long-term retardant; Phos-Chek 等のリン酸アンモニウム系）は、植生に事前散布して燃えにくくするもので、空中散布の赤い薬剤として知られるが、構造物保護には不向きである。②泡消火剤（Class A foam）は界面活性剤で発泡させ表面を覆うもので、即効性はあるが泡が消えると効果を失い持続性に乏しい。③水強化ゲル（WEG: Water-Enhancing Gel）は高吸水性ポリマーで大量の水を保持し、建物表面に塗布して保護膜とするもので、構造物保護に最も有効とされる。しかし WEG の保護効果は保持した「水分」に完全依存するため、火炎の輻射熱や強風によって水分が蒸発・乾燥してしまうと保護効果を完全に失うという、原理的かつ致命的な弱点を抱えている。実際の火災現場では薬剤散布から延焼到達まで数時間を要することも多く、その間にゲルが乾いてしまえば全く意味をなさない。

本研究は、この「乾燥したら無効化する」という WEG の本質的限界を克服することを目的とする。著者らは、火炎に接触すると材料自身が断熱性のシリカエアロゲルへと不可逆的に変態する「熱活性化エアロゲル形成（Heat-Activated Aerogel Formation）」という新機構を提案した (Fig. 1)。すなわち、水分が蒸発して保護が終わるのではなく、水分の蒸発をトリガーとして固体の多孔質断熱層が形成されることで、乾燥後にこそ保護性能が発揮されるという発想の転換である。シリカエアロゲルは極めて低い熱伝導率を持つ既知の高性能断熱材であり、それを火災現場で「その場生成（in-situ formation）」させる点に独創性がある。本ゲルの設計上の特長は3点ある。(i) 保護機能を水分に依存しない、(ii) 食品グレードの持続可能・生分解性原料のみで構成される、(iii) 既存の消防・散布機材でそのまま噴霧できる。実際の保護は、①ゲルの噴霧散布 → ②火炎接触による加熱 → ③シリカエアロゲルの形成 → ④断熱層による構造物の継続保護、という4段階のプロセスで達成される。本要旨では、材料設計・レオロジー特性・エアロゲル形成機構・長期安定性・燃焼性能・化学/熱分析・既存製品比較の順に、得られた全データを網羅して整理する。

［図挿入欄］Fig. 1：熱活性化エアロゲル形成の概念図（4段階保護プロセス）および炎上でも花が無傷な断熱性デモ写真

【実験材料・方法】

1. 試料作製

・使用ポリマーと各成分の役割

本ゲルに用いたセルロース系ポリマーは3種類である。HEC（ヒドロキシエチルセルロース）はゲルのベースとなる粘性と骨格を担う水溶性ポリマーである。MC（メチルセルロース）は低温（水中）では溶解して流動性を示すが、加熱により疎水性のメチル基が会合してゲル化するという独特の逆熱応答性（LCST 型ゲル化）を持ち、火炎による加熱時にゲルを固化させて構造を維持する火炎保護の鍵となる成分である。MHEC（メチルヒドロキシエチルセルロース）は、HEC の水和性（粘性付与）と MC の熱ゲル化能を1分子内に統合した単一ポリマーであり、HEC+MC の2成分を1成分で代替できる。これらに加え、エアロゲルの無機骨格の素となるCSP（コロイダルシリカ粒子、粒径約22 nm・単分散）を混合してゲルを構築する。ネットワークはポリマーと CSP の間に働く動的な水素結合（PP: Polymer–Particle 相互作用）で形成され、共有結合による架橋は一切用いていない。この可逆結合設計が、せん断による流動化と着弾後の再固化（自己修復）、および生分解性を同時に成立させている。

・評価した5配合の組成

評価した配合は計5種類である。対照は市販製品の AquaGel-K。試験系は表記「ポリマー濃度-CSP濃度-SDS濃度」（単位：wt%）で示す（例：「1-5-0.1」= ポリマー 1 wt%・CSP 5 wt%・SDS 0.1 wt%）。各成分を水中で混合・攪拌してゲルを調製した。組成の一覧を Table 1 に示す。

Table 1. 評価した5配合の組成（対照＋試験系4種）

| 配合（呼称） | ポリマー | ポリマー(wt%) | CSP(wt%) | SDS(wt%) | 位置づけ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AquaGel-K | 市販WEG | — | — | — | 対照（市販品） |
| HEC+MC/CSP (1-5) | HEC+MC | 1 | 5 | 0 | 試験系・基準 |
| MHEC/CSP (1-5) | MHEC | 1 | 5 | 0 | 試験系・単一ポリマー |
| …/SDS (1-5-0.1) | HEC+MC等 | 1 | 5 | 0.1 | SDS添加系 |
| …/SDS (1-5-0.5) | HEC+MC等 | 1 | 5 | 0.5 | SDS添加系 |

・先行研究との位置づけ（Yu et al., 2016, PNAS）

この HEC+MC/CSP プラットフォームは、2016年に Yu らが PNAS で報告した PNP（Polymer–Nanoparticle–Polymer）ゲルを基盤とする。当時はリン酸アンモニウム系難燃剤（APP 等）を選択的に吸着・運搬するキャリアとして設計されており、せん断希薄化・自己修復性・選択吸着は既知であった。本研究の新規性は、①難燃剤（APP）を一切添加せずゲル単独で防火機能を発現すること、②加熱によりシリカエアロゲルへ変態すること、③乾燥環境下でも機能を保つこと、④455日超の長期保存安定性、の4点にある。つまり「薬剤を運ぶキャリア」から「それ自体が断熱バリアになる材料」へという役割転換が本質的な進歩である。

2. レオロジー測定

・粘弾性測定（振動レオロジー）

振動レオロジー測定はレオメーターを用いて実施した。周波数掃引（Frequency sweep）では、線形粘弾性領域内（低ひずみ振幅）で角周波数を掃引し、貯蔵弾性率 G'（弾性成分）と損失弾性率 G''（粘性成分）の周波数依存性を測定した (Fig. 2a)。静止状態での G' > G''（固体的ゲル挙動）が、ゲルが垂直面に塗布しても垂れない理由である。ひずみ掃引（Strain sweep）では、ひずみ振幅を小から大まで増加させ、G' と G'' の降伏挙動を観察した (Fig. 2b)。

・せん断希薄化測定（Flow sweep）と動的降伏応力

フロースイープ（Flow sweep / Steady-state flow）では、せん断速度（shear rate）を変化させながら定常粘度（steady-state viscosity）を測定した (Fig. 2c)。高せん断速度域で粘度が急激に低下するせん断希薄化（shear-thinning）挙動が確認された。これがノズルからの噴霧を可能にする物性的根拠である。動的降伏応力は、フロースイープデータを Herschel–Bulkley モデル（τ = τ_y + K · γ̇ⁿ、τ_y：降伏応力、K：稠度係数、n：流動指数）でフィッティングして抽出した。

・静的降伏応力測定（LAOS）と自己修復性評価

静的降伏応力の定量には LAOS（Large Amplitude Oscillatory Shear, 大振幅振動せん断）を用いた。ひずみ振幅を増大させ、G' と G'' のクロスオーバー（G' = G''）が生じる点の応力を静的降伏応力として定義・算出した。この値が高いほど、塗布後に垂直面で流れ落ちずに付着し続ける能力が高い。自己修復性は、高ひずみ（ゾル状態）と低ひずみ（ゲル状態）を交互に印加するステップひずみ試験で評価した (Fig. 2e)。高ひずみでゲル構造を破壊した後に低ひずみへ切り替えると、G' が数秒以内に初期値まで回復することを確認した。これは着弾後の瞬間的な保護層再形成能力に対応する。

3. 燃焼試験（Combustion Test）

防火性能評価は以下の条件で実施した。基材：合板（plywood）。塗布：各ゲルを基材表面に均一に塗布。加熱源：MAP-Pro トーチ（プロパン・メチルアセチレン系燃料、炎温度約2054℃）で基材表面を直接加熱 (Fig. 3a)。評価指標：Time to char（木材表面が炭化し始めるまでの時間、分単位、長いほど高保護）。補助評価：加熱開始から 120秒・300秒の時点で表面状態を写真撮影し、炭化・発泡・断熱層形成の状況を視覚的に比較した。統計：全配合 n ≥ 3 で再現性を確認した。

4. 化学・熱分析・微細構造観察

燃焼前後の化学結合変化を FT-IR（フーリエ変換赤外分光法）で評価した（注目ピーク：O–H 伸縮 ～3400 cm⁻¹、C–H 伸縮 ～2900 cm⁻¹、Si–O–Si 逆対称伸縮 ～1100 cm⁻¹）。元素組成比の変化は XPS（X線光電子分光法）で定量した（C 1s ピークから炭素原子組成比 at% を算出）。各成分の分解温度と残存量は TGA（熱重量分析）および DSC（示差走査熱量測定）で評価した。焼結の進行は、加熱時間を0・1・2・4分に変えた試料の断面 SEM（走査型電子顕微鏡）観察で直接可視化した。

【実験結果と考察】

1. レオロジー特性（Figure 2）

・粘弾性とせん断希薄化（Fig. 2a–c）

周波数掃引の結果、全周波数域にわたって G' > G'' が維持されており、本ゲルが純粋な液体ではなく固体的な弾性ゲルとして振る舞うことが確認された (Fig. 2a)。これは静止時に塗布面から流れ落ちない（耐ダレ性がある）ことを意味する。フロースイープでは、低せん断速度域で高い粘度を示すが、せん断速度の増加とともに粘度が急激に低下する明瞭なせん断希薄化（shear-thinning）挙動が全配合で確認された (Fig. 2c)。流動指数 n < 1 の強いせん断希薄化により、ポンプ圧がかかるノズル通過時のみ流動化して噴霧でき、噴霧停止後はただちにゲルに戻る。

・降伏応力の定量評価（Fig. 2d–e）

LAOS 測定から求めた静的降伏応力は、作製直後で HEC+MC/CSP（1-5）= 33.3 Pa、MHEC/CSP（1-5）= 3.31 Paであった。HEC+MC 系が約10倍高い静的降伏応力を示し、垂直面での強固な付着・耐ダレ性に優れる。MHEC 系は静的降伏応力は低いものの、動的降伏応力（Herschel–Bulkley フィット値）が適度な範囲にあり、ポンプ圧内で問題なく噴霧できることが確認された。両系とも「高い静的降伏応力による付着性」と「適度な動的降伏応力による噴霧性」を同時に満たすという実用要件を達成している。主要なレオロジー特性を Table 2 にまとめる。

Table 2. 主要レオロジー特性（作製直後）と現場性能への対応

| 配合 | 静的降伏応力 | 長期変化率 | 現場性能の対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| HEC+MC/CSP (1-5) | 33.3 Pa | +107%（→約69 Pa） | 付着性◎・噴霧性○・燃焼性能やや上 |
| MHEC/CSP (1-5) | 3.31 Pa | +38% | 噴霧性◎・付着性○・長期安定◎ |

なお、静的降伏応力＝LAOS の G'/G'' クロスオーバー応力（高いほど垂直面に付着）、動的降伏応力＝フロースイープの Herschel–Bulkley フィット（適度ならポンプ圧内で噴霧可）、という2定義で評価している点が本研究の方法論的特徴である。

・SDS 添加の影響：レオロジーへの効果（Fig. 2e–h）

SDS 0.1 wt% 添加では、一部の配合でわずかに G' が上昇する傾向が見られたが、0.5 wt% では G' が再び低下し、当初の無添加配合を下回った (Fig. 2e–f)。降伏応力（静的・動的ともに）は SDS 添加量の増加に伴い低下した (Fig. 2g–h)。これは SDS が CSP 表面の電荷状態を変化させ、PP 水素結合ネットワークを弱体化させてゲルの剛性・付着力を損なうことを示唆する。すなわち SDS はゲルのレオロジー性能に対して有害であった。

・SDS 添加の影響：発泡・微細構造への効果（Fig. 2i–j）

発泡指数（expansion ratio、燃焼前後の体積比）は無添加（SDS 0%）で最大値約2.6を示した。SDS 0.1% では約2.3へ低下し、SDS 0.5% ではさらに低下した (Fig. 2i)。断面 SEM による微細構造観察では、SDS 0% で均一かつ密な多孔質構造が形成されたのに対し、0.1% では気泡は比較的均一であるが全体の発泡量が減少、0.5% では気泡が粗大かつ不均一になった (Fig. 2j)。SDS はレオロジーのみならず発泡・微細構造にも有害であり、「SDS 無添加が最適配合」という設計上の知見が得られた。当初 SDS は「濡れ性改善＋発泡安定化で断熱層を厚くする」ことを期待して添加されたが、結果はすべての指標で逆効果であり、著者らはこのネガティブ結果を誠実に提示して無添加を推奨配合とする根拠としている。SDS 添加効果を Table 3 にまとめる。

Table 3. SDS 濃度が発泡指数・気泡構造・弾性率に与える影響

| SDS濃度 | 発泡指数 | 気泡微細構造 | 弾性率/降伏応力 | 総合評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 %（無添加） | 約2.6（最大） | 均一・密 | 最も高い | ◎ 最適 |
| 0.1 % | 約2.3 | 均一だが発泡量減 | わずかに上昇後低下 | △ |
| 0.5 % | さらに低下 | 粗大・不均一 | 低下 | × 不適 |

2. エアロゲル形成機構（Figure 1・5）

・シリカエアロゲル形成の3段階焼結機構

本ゲルが火炎に接触してシリカエアロゲルへと変態するプロセスは、焼結（sintering）の3段階としてモデル化できる (Fig. 1 模式図)。①初期：CSP（粒径約22 nm）が水・ポリマーマトリクス中に独立分散している。②中期：加熱により水分が蒸発・脱水し、隣接する CSP 粒子間に粒界（grain boundary）が形成され始める。③後期：さらなる加熱でネック（neck）が粒子間に成長し、粒子同士が共有結合で連結。最終的に3次元の多孔質SiO₂ 骨格（シリカエアロゲル）が完成する。このエアロゲル骨格が低熱伝導率の断熱層として機能する。

・温度同期性 — エアロゲル化の鍵

TGA/DSC の結果が示す通り、CSP の焼結開始温度（約200℃）とセルロース有機鎖の分解開始温度（約280℃）が温度的に重なっている（約80℃の重なり）点が本系の設計上の本質的優位性である。有機骨格が燃焼・除去されていくのとほぼ同時に無機シリカ骨格の連結・緻密化が進行するため、構造が崩壊する前に新たな支持体が形成される。仮に両温度が大きく離れていると、有機骨格が先に焼失して構造崩壊するか、シリカが焼結する前に層が剥落してしまうという問題が生じる。本系はこの温度整合を、材料選択（CSP 粒径22 nm とセルロース誘導体の組み合わせ）によって自然に実現している点が巧妙である。

3. 長期保存安定性（Supplementary）

・熟成機構 — 水素結合から共有結合への転移

ゲルを長期保存すると、ネットワーク結合の様式が変化する「熟成（aging）」が起こる。初期のネットワークは可逆的な水素結合（PP 相互作用）で形成されているが、経時的にシリカ表面のシラノール基（Si–OH）とセルロースの水酸基（–OH）との間で脱水縮合が進み、不可逆的な Si–O–C 共有結合が形成される。この共有結合化によりゲルは経時的に剛性化（降伏応力の上昇）する。

・HEC+MC 系と MHEC 系の比較（長期安定性データ）

長期保存後の降伏応力の変化率は、HEC+MC 系で +107%（33 Pa → 約69 Pa）に対し、MHEC 系で +38% と穏やかであった。HEC+MC 系の方が剛性化が大きいのは、HEC および MC 分子が MHEC より遊離の水酸基（–OH）を多く持ち、シリカ表面との共有結合化が進みやすいためである（MHEC ではメチル基置換により遊離 –OH が少ない）。重要なのは、455日間の長期保存後も燃焼挙動（Time to char）は実質的に変化しなかったことであり、これは1年を超える実用的な保存安定性を意味する。性能・安定性・コストの総合比較を Table 4 に示す。

Table 4. HEC+MC 系と MHEC 系の総合比較

| 評価項目 | HEC+MC/CSP | MHEC/CSP | 理由・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃焼保護性能 | ◎（やや上） | ○ | HEC+MCが僅差で優位 |
| 長期安定性 | △（+107%剛性化） | ◎（+38%） | 遊離-OH数の差で共有結合化が異なる |
| 製造・品質管理 | ○（2成分配合） | ◎（単一ポリマー） | MHECは配合比管理不要 |
| コスト | ○ | ◎ | MHECが低コスト |

4. 燃焼試験による防火性能（Figure 3）

・Time to char：5配合の定量比較（主結果）

水のみ：約0.3分（約18秒）で木材表面が炭化した。市販品 AquaGel-K：約1.5分で炭化。本研究の WEG（HEC+MC/CSP および MHEC/CSP）：7分以上にわたって炭化を防いだ (Fig. 3b)。これは市販品の3〜6倍に相当する保護時間である（全試験 n ≥ 3、誤差棒付きで再現性確認済み）。SDS 添加系（0.1%・0.5%）は Time to char がわずかに低下し、前述のレオロジー・発泡デメリットが最終保護性能にも反映された。定量結果を Table 5 にまとめる。

Table 5. 燃焼試験（Time to char）の定量比較

| 試料 | Time to char | 市販品比 | 300秒時点の表面状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水のみ | 約0.3分（約18秒） | 基準以下 | 完全に炭化（黒色） |
| AquaGel-K（市販） | 約1.5分 | 1×（基準） | 炭化（黒色） |
| 本研究 WEG | 7分以上 | 3〜6× | ほぼ無傷・白色断熱層が残存 |

・表面状態の比較（120 秒・300 秒）とタイムラプス観察

120 秒・300 秒時点の表面写真比較 (Fig. 3c) では、水は120秒で既に炭化が顕著、AquaGel-K は水分蒸発とともに保護を失い300秒で一様に黒く炭化したのに対し、本研究の WEG は300秒時点でも表面がほぼ無傷のまま白色の断熱層（エアロゲル層）に覆われていた。燃焼過程のタイムラプス撮影 (Fig. 3d) により保護メカニズムの本質的な違いが可視化された：水は加熱とともに即座に蒸発・流失し保護はほぼ瞬時に終了。AquaGel-Kは保持水分が蒸発するまでは保護するが水が飛んだ時点で終了。本研究 WEGは水分蒸発と同時にゲルが発泡・膨張して白色の多孔質エアロゲル層を形成し、この固体断熱層が7分以上にわたって木材を保護し続けた。写真中の白色の「モコモコ」した膨張層がその場生成したシリカエアロゲルである。つまり他製品が「水が飛んだら終わり」であるのに対し、本ゲルは「水が飛んでからが本番」という正反対の動作原理を持つ点が決定的な差別化要因である。

［図挿入欄］Fig. 3a–d：(a) 燃焼試験セットアップ（MAP-Proトーチ・合板）、(b) 5配合の Time to char 棒グラフ（n≥3）、(c) 120s/300s 表面状態写真、(d) タイムラプス比較（0/30/60/120/300s）

5. 化学・熱分析によるメカニズムの裏付け（Figure 4, 5）

・FT-IR：燃焼前後のスペクトル変化（Fig. 4a–b）

燃焼前：O–H 伸縮（～3400 cm⁻¹）および C–H 伸縮（～2900 cm⁻¹）の明瞭なピークが存在し、セルロース有機成分の存在を示す。燃焼後：O–H・C–H ピークが完全に消失し、Si–O–Si ピーク（～1100 cm⁻¹）が顕著に増強・先鋭化して純粋なシリカ構造の形成を示す。両配合（HEC+MC 系・MHEC 系）で同様の変化が確認された (Fig. 4a–b)。これはゲルが火炎によって有機セルロース成分を失い無機シリカ骨格のみが残存することを化学結合レベルで直接裏付ける。

・XPS：元素組成の定量（Fig. 4c–d）

XPS による表面元素組成の定量結果：MHEC 系では燃焼前 C = 38.3 at% → 燃焼後 C = 4.8 at%（約87%の炭素減少）(Fig. 4c)。HEC+MC 系でも同等の大幅な炭素減少が確認された (Fig. 4d)。Si と O の組成比は燃焼後に増加し、SiO₂ 化学量論比に近づいた。化学・熱分析の主要数値を Table 6 にまとめる。

Table 6. 化学・熱分析の主要データ

| 分析 | 指標 | 燃焼前 / 加熱前 | 燃焼後 / 加熱後 |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-IR | O–H, C–H（～3400/2900） | 明瞭に存在 | 消失 |
| FT-IR | Si–O–Si（～1100 cm⁻¹） | ブロード | 増強・先鋭化 |
| XPS（MHEC系） | 炭素組成 C 1s | 38.3 at% | 4.8 at%（約87%減） |
| TGA | 主分解温度 / 残渣 | 有機鎖 約280℃ | シリカ残渣 5〜8 wt% |
| TGA/DSC | 焼結開始 vs 分解開始 | CSP 約200℃ | セルロース 約280℃ |

［図挿入欄］Fig. 4a–d：燃焼前後の FT-IR スペクトル（a: HEC+MC 系、b: MHEC 系）、XPS 炭素組成比（c: MHEC 38.3→4.8 at%、d: HEC+MC 系）

・TGA/DSC：熱分解プロファイル（Fig. 5a）

TGA 測定の主要結果：室温〜約200℃で水分蒸発による初期重量減少（吸熱）、約200℃〜で CSP の粒子間ネック形成・焼結が開始、約280℃付近でセルロース誘導体の主鎖熱分解が始まり急激な重量減少と発熱ピーク（DSC）が観測される。約400〜500℃で有機成分がほぼ完全に分解・揮発し、600℃超の残渣はシリカ約5〜8 wt%（仕込み CSP 5 wt% にほぼ一致）であった (Fig. 5a)。CSP 焼結開始（約200℃）とセルロース分解開始（約280℃）の温度重なりが、エアロゲル化の連続性を保証する温度同期性である。

・断面 SEM：焼結進行の時間分解観察（Fig. 5b）

加熱時間を段階的に変えた試料の断面 SEM 観察で、焼結の進行が直接可視化された (Fig. 5b)。0分（未加熱）：CSP がマトリクス中に独立分散、粒子間空隙が多く焼結なし。1分：隣接粒子間に粒界形成が始まり、一部でネック形成。2分：ネックが成長し粒子が連結してクラスターを形成、多孔質構造が発達。4分：緻密で連続した多孔質 SiO₂ 骨格（断熱エアロゲル層）が完成し、粒子境界が不明瞭になり共有結合ネットワークとして一体化。これは焼結3段階モデル（分散→粒界形成→ネック成長）を実際の微細構造として時間分解的に直接裏付けるものである。

［図挿入欄］Fig. 5a–b：(a) TGA/DSC 熱分解曲線（有機分解280℃・残渣5〜8wt%・焼結開始200℃）、(b) 加熱時間別断面 SEM（0/1/2/4 分の焼結進行）

6. 既存製品との総合比較（Figure 6）

実用材料としての総合評価を5要件で整理した (Fig. 6)。本研究の WEG のみが全5項目で最高評価を達成しており、特に③乾燥後の保護継続・④発泡による断熱層形成・⑤長期保存安定性は、既存製品が解決できていなかった課題である。比較結果を Table 7 に示す（評価凡例：◎優れる／○可能／△限定的／×不可）。

Table 7. 既存製品との5要件充足比較

| 要件 | 水 | AquaGel-K | 本研究 WEG |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 噴霧可能性 | ○ | ○ | ◎ |
| ② 基材への付着 | △ | ○ | ◎ |
| ③ 乾燥後の保護継続 | × | △ | ◎ |
| ④ 発泡による断熱層形成 | × | × | ◎ |
| ⑤ 長期保存安定性 | × | △ | ◎ |

［図挿入欄］Fig. 6：水 / AquaGel-K / 本研究 WEG の5要件充足比較図（◎○△×）

【結論】

本研究の核心メカニズムは3ステップに集約される：①水の蒸発（火炎の輻射熱を吸収し基材を冷却する初期保護）→ ②CSP の焼結（温度上昇に伴う粒子間ネック形成・共有結合化） → ③多孔質シリカエアロゲル断熱層の形成（7分以上の継続保護を実現）。得られた4つの主要成果は、(1) 市販品の3〜6倍に及ぶ保護時間（Time to char ≥ 7分 vs. AquaGel-K 1.5分）、(2) 455日超の長期保存安定性、(3) 既存機材でそのまま使える噴霧可能性（せん断希薄化・自己修復性に基づく）、(4) 食品グレード原料のみによる持続可能性・生分解性である。

これらにより、WEG は「単なる水のキャリア」から「熱を受けて自分自身を断熱材へと能動的に変態させる難燃材料」へと概念的に進化した。乾燥という従来の致命的弱点を、逆に保護発現のトリガーへ転換した点に本研究の独創性がある。WUI における重要インフラ防御の実用的な次世代ソリューションとなりうる。今後の課題としては、大規模製造へのスケールアップ、コスト低減、屋外環境での長期耐候性（紫外線・降雨・温度変動）の実地検証などが挙げられ、本論文は基礎実証の段階に位置づけられる。自身の研究との関連では、共有結合架橋を用いずに動的水素結合のみで付着性・噴霧性・自己修復性を作り込むレオロジー設計の考え方、および LAOS と Herschel–Bulkley 解析を組み合わせた降伏応力の2側面評価は、自身のハイドロゲル系の物性設計・評価にも応用できる有用な指針である。