## Slide 1
RESEARCH PRESENTATION · 2024
Adv. Mater. · Dong et al., 2024
WATER-ENHANCING GELS · ADVANCED MATERIALS 2024
山火事から守る
熱活性化シリカエアロゲル
セルロース系ポリマー × コロイダルシリカ粒子で実現した、
加熱時に自己発泡してエアロゲル層を形成する次世代難燃ゲル
材料化学 / 防火工学 · Stanford University, Appel Lab · Adv. Mater. 36, 2407375
DOI: 10.1002/adma.202407375
1 / 36

## Slide 2
Contents
発表の構成
2 / 36
●
PART 1
研究背景
山火事の現状、既存技術（Phos-Chek, AquaGel-K）の限界、本研究の革新点
Slides 4–7
●
PART 2
材料・方法
セルロース系ポリマー、CSP、配合系（5種）、評価手法
Slides 9–14
●
PART 3
実験結果
レオロジー、燃焼試験、発泡指数、SEM観察、メカニズム
Slides 16–33
●
PART 4
考察・まとめ
実装シナリオ、既存品との比較、結論と今後の展望
Slides 35–36
ⓘ
キーメッセージ：加熱時の発泡＋シリカ粒子の焼結によりエアロゲル層が自己形成され、市販品を超える長時間保護を実現

## Slide 3
01
Part 1
研究背景
気候変動下の山火事被害と、既存難燃技術が抱える本質的な限界
山火事の現状
既存WEG / 難燃剤
本研究の革新
3 / 36

## Slide 4
背景 1/4
山火事被害の深刻化とWUIリスク
4 / 36
5×
大規模山火事の増加（過去30年）
気候変動・干ばつが主要因
4500万人
米国WUI居住者
野生地と都市の境界帯（WUI）の高リスク層
乾燥・強風期間の長期化により、
従来の消火・防火戦略だけでは対応が困難
Image
（論文の図を貼り付け）
山火事・WUI境界帯（写真）

## Slide 5
背景 2/4
本研究のアプローチ：4段階の保護プロセス
5 / 36
Fig. 1a
（論文の図を貼り付け）
難燃ゲル散布 → 火炎接触 → 熱活性化エアロゲル形成 → 構造物の保護
1
ゲル散布
セルロース系ゲルを
建物・植生にスプレー塗布
2
火炎接触
水分蒸発、ゲルが発泡
しながら粒子が凝集
3
エアロゲル形成
シリカ粒子が焼結し
多孔質断熱層を形成
4
継続保護
超低熱伝導の断熱層が
基材を継続的に守る

## Slide 6
背景 3/4
既存の山火事対策と、その本質的な限界
6 / 36
（写真）
水のみ
H₂O
蒸発・流失で
即座に効果消失
（写真）
Phos-Chek
リン酸アンモニウム
土壌・水系への
化学汚染が残留
（写真）
AquaGel-K
架橋ポリアクリレート
水蒸発と同時に
保護機能が消失
（写真）
WEG（本研究）
セルロース＋シリカ
水蒸発後も
エアロゲル層が継続保護
課題：既存WEGは「水のキャリア」止まり ─ 水分喪失と同時に保護機能が失われる

## Slide 7
背景 4/4
本研究の核心：熱活性化エアロゲル形成
7 / 36
Heat-Activated
Aerogel Formation
火炎接触をトリガーに、ゲル自体が断熱材へ変態
01
水分依存からの脱却
熱で活性化する固体保護層を形成
02
持続可能な素材
天然由来・食品添加物グレード素材
03
既存インフラと互換
噴霧可能な流体として散布可能
概念図
（論文の図を貼り付け）
加熱トリガーでゲルが多孔質エアロゲル断熱層へ変態

## Slide 8
02
Part 2
材料・実験方法
セルロース系ポリマーとコロイダルシリカの組み合わせによる新規ゲル設計
ポリマー成分
シリカ粒子・界面活性剤
配合系（5種）
評価手法
8 / 36

## Slide 9
材料 1/6
使用したセルロース系ポリマー
9 / 36
A
HEC
Hydroxyethyl cellulose
ベース粘性を付与する骨格成分
B
MC
Methyl cellulose
加熱でゲル化（熱可逆性）── 火炎保護の鍵
C
MHEC
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
AとBの特性を併せ持つ複合型
Fig. 1b/c
（論文の図を貼り付け）
各ポリマーの化学構造とCSP混合スキーム

## Slide 10
材料 2/6
メチルセルロース(MC)の熱ゲル化：火炎保護の鍵となる特性
10 / 36
THERMAL RESPONSE
逆熱応答（LCST挙動）
•
MCは冷水（<20°C）に溶解し低粘度溶液を形成
•
加熱でLCSTを超えてゲル化
•
MCのゲル化開始温度：約 50–60°C（濃度依存）
•
常温では液体 → 火炎接触で即座にゲル
🔥
火炎接触初期にMCがゲル化 → CSPを固定したまま発泡構造を維持
LCST（ゲル化開始）
~55°C
1 wt% MC水溶液
熱分解温度
~300°C
TGA測定
CSP焼結開始
~200°C
粒子間ネック形成
温度別プロセス
~55°C
MCゲル化
構造を固定
▶
~100°C
水分蒸発
発泡・膨張
▶
~200°C
CSP焼結
粒界形成
▶
>300°C
有機分解
純シリカ層

## Slide 11
材料 3/6
コロイダルシリカ粒子(CSP)と界面活性剤(SDS)
11 / 36
●
CSP
Colloidal Silica Particles
•
LUDOX TM-50（原液 50 wt%）→ 15 wt%に希釈（pH 9）
•
粒子サイズ：22 nm（単分散）
•
配合濃度：ゲル中 5 wt%
•
加熱時に焼結 → silica aerogel に変態
◆
SDS（添加剤）
Sodium Dodecyl Sulfate
•
陰イオン性界面活性剤
•
SDS添加でも Foaming Index は改善しなかった
•
添加濃度：0.1 wt% ・ 0.5 wt% の2水準
•
SDS量増加で気泡が粗大化（SEM確認）
💡
CSPの焼結温度域とセルロースの熱分解温度が重なるため、熱応答が同期して断熱層を形成

## Slide 12
材料 4/6
評価した5種類の配合系
12 / 36
対照
AquaGel-K
0.5 wt%
市販WEG基準
配合 1
HEC+MC / CSP
HEC+MC 1 wt%
CSP 5 wt%
配合 2
MHEC / CSP
MHEC 1 wt%
CSP 5 wt%
配合 3
HEC+MC / CSP / SDS
+ SDS 0.1 wt%
配合 4
HEC+MC / CSP / SDS
+ SDS 0.5 wt%
配合設計の意図
•
ポリマー種を変えて(HEC+MC vs MHEC)機能差を比較
•
SDS濃度を2水準で発泡構造への影響を検証
•
市販品AquaGel-Kとの直接比較
記法の読み方
HEC+MC/CSP/SDS 1-5-0.1
→ HEC+MC 1 wt% ／ CSP 5 wt% ／ SDS 0.1 wt%

## Slide 13
材料 5/6
評価手法の全体像
13 / 36
RHEOLOGY
レオロジー測定
•
振動周波数掃引（G', G''）
•
定常流動掃引（粘度 vs 剪断速度）
•
Herschel-Bulkleyモデル適合
BURN TEST
燃焼試験（Time-to-char）
•
MAP-Proトーチ（~2054°C）で白木合板を加熱
•
炭化開始までの時間を計測
•
120 s / 300 s時点を写真比較
FOAMING
発泡指数測定
•
燃焼後の発泡層厚さを計測
•
初期厚さに対する比 = Foaming Index
SEM
SEM形態観察
•
SDS濃度別の発泡構造
•
燃焼時間別(0/1/2/4分)の焼結進行
SPECTROSCOPY
分光分析
•
FT-IR（化学結合）
•
XPS（表面組成）
THERMAL
熱分析
•
TGA（熱重量分析）
•
DSC（示差走査熱量）

## Slide 14
材料 6/6
付着性・表面濡れ性：実装に不可欠な特性
14 / 36
WETTING
接触角測定
•
木材・コンクリート・金属板で接触角評価
•
WEGは低接触角 → 高い濡れ性
•
HEC+MCはセルロース-木材間で特に親和性が高い
ADHESION
垂直面付着試験
•
垂直に立てた基板にゲルを塗布
•
G' ≫ G'' → 重力に抵抗して流れ落ちない
•
AquaGel-Kと同等以上の垂直面保持性
SPRAY
スプレー散布適性
•
高せん断（ノズル内）で粘度が急低下
•
基材到達後すぐに高粘度を回復 → 付着維持
•
既存消防ホース・ノズルと完全互換
✓
流動学的設計（低 n、高 G'）により、散布適性と付着保持を同時に達成

## Slide 15
03
Part 3
実験結果
レオロジー特性、燃焼性能、発泡構造、エアロゲル形成メカニズムまで
レオロジー
燃焼試験
発泡指数
SEM観察
15 / 36

## Slide 16
結果 1/11
レオロジー①：振動弾性率 G' / G''
16 / 36
Fig. 2a–b
（論文の図を貼り付け）
角周波数 vs Storage modulus G' ・ Loss modulus G''
KEY OBSERVATION
主な観察
•
全配合系で G' > G'' → 固体的（ゲル）挙動
•
周波数依存性が小さい → 安定したネットワーク
•
AquaGel-K（G'=457 Pa）より低い G'（46/26 Pa）だが全系でゲル挙動
"
ゲル骨格が明確に形成されており、塗布後に流れ落ちない

## Slide 17
結果 2/11
レオロジー②：剪断希薄化と Power-law 指数
17 / 36
Fig. 2c–d
（論文の図を貼り付け）
粘度 vs 剪断速度（shear-thinning挙動）
流動指数 n
n < 1
HEC+MC/CSP — 強い剪断希薄化
流動指数 n
n < 1
MHEC/CSP — 同様に剪断希薄化
n < 1 = 剪断希薄化（shear-thinning）
低いほど高せん断でよく流れる → スプレー性◎
💨
静止時は高粘度で付着、噴霧時は低粘度で散布 — 既存の消火機材でそのまま使える流動特性

## Slide 18
結果 3/11
レオロジー③：静的降伏応力と長期安定性
18 / 36
ƒ
静的降伏応力：振幅掃引のG'/G'' クロスオーバー点（σ_s）。流れ始めに必要な最小応力
配合系
静的降伏応力（新鮮）
静的降伏応力（455日後）
備考
HEC+MC/CSP 1-5
33.34 Pa
68.9 Pa
ゲル強度が経時で増大
MHEC/CSP 1-5
3.31 Pa
4.56 Pa
長期安定性を確認（455日）
AquaGel-K（市販対照）
—
—
比較対照
静的降伏応力
振幅掃引のG'/G''クロスオーバー点で測定。HEC+MC/CSPは33.34 Pa、MHEC/CSPは3.31 Pa（新鮮配合）
長期安定性
MHEC/CSPは455日経時後も3.31→4.56 Paとわずかな変化のみ。実用配合の長期安定性を実証
HEC+MC vs MHEC
HEC+MC系はより高い降伏応力で垂直面付着に有利。MHEC系は単一ポリマーで製造が簡便

## Slide 19
結果 4/11
レオロジー④：貯蔵弾性率 G' と粘弾性（tan δ）
19 / 36
G' 貯蔵弾性率（1 rad/s）
MHEC/CSP 1-5
25.6 Pa
HEC+MC/CSP 1-5
46.4 Pa
AquaGel-K
456.8 Pa
ⓘ
全系でG'>G''（ゲル挙動）。AquaGel-KのG'が最高だがtan δ も大きく流動的
損失正接 tan δ = G'' / G'（弾性支配 = <1）
AquaGel-K
0.168
HEC+MC/CSP 1-5
0.219
MHEC/CSP 1-5
0.400
✓
全系でtan δ < 1 → ゲル挙動。AquaGel-K が最も弾性的（0.168）。MHEC系は流動性が高め（0.400）

## Slide 20
結果 5/11
HEC+MC vs MHEC：二系統の比較
20 / 36
HEC + MC 混合系
HEC（非熱ゲル化） + MC（熱ゲル化・LCST）
•
HECで常温粘度・付着性を確保
•
MCで加熱時の構造維持を担当
•
強い剪断希薄化（n < 1）
•
Time to char ＞ 7 min
•
Foaming Index 最大≈2.6（SDS無し）
→ SDSとの相性も良く、発泡構造の最適化に優れる
MHEC 単独系
MHEC（HEC+MCの機能を一分子に統合）
•
ヒドロキシエチル基とメチル基を同一鎖上に有する
•
単一ポリマーで同等の粘弾性・熱応答を実現
•
剪断希薄化（n < 1）
•
Time to char ＞ 5 min
•
配合・品質管理が単純化される利点
→ スケールアップ・製造コスト低減に有利
⚖
両系統とも市販AquaGel-Kを大幅に上回る性能。HEC+MC系は発泡最適化、MHEC系は製造簡便性に優れる

## Slide 21
結果 6/11
燃焼試験のセットアップ
21 / 36
Fig. 3a
（論文の図を貼り付け）
燃焼試験の実験セットアップ
EXPERIMENTAL
◆ 試験条件
•
基板：白木合板（whitewood plywood）
•
ゲル散布厚：均一に塗布
•
火炎源：MAP-Pro トーチ（~2054°C）
•
計測：基材が炭化するまでの時間
•
120 s時点・300 s時点で外観撮影
⏱
Time to char = 木材表面が炭化するまでに要した時間（長いほど高保護）

## Slide 22
結果 7/11
Time to char：5配合系の定量比較
22 / 36
Time to char（炭化開始までの時間）
Water
~0.3 min
AquaGel-K（市販品）
~1.5 min
MHEC/CSP 1-5
>5 min
HEC+MC/CSP 1-5
>7 min
HEC+MC/CSP/SDS 1-5-0.1
>7 min
📊
本研究WEGは市販AquaGel-Kの3〜6倍の保護時間を達成（全試験でn≥3）
Fig. 3b
（論文の図を貼り付け）
Time-to-char バーチャート（n≧3、エラーバーは標準偏差）

## Slide 23
結果 8/11
燃焼過程の時系列観察
23 / 36
Fig. 3c
（論文の図を貼り付け）
各配合系の火炎接触時の連続写真
Water
•
直炎で即座に蒸発・流失
•
~0.3分（約18秒）で炭化
•
保護層ゼロ
AquaGel-K
•
水を保持するが水蒸発で終了
•
~1.5分で炭化
•
固体保護層を形成しない
本研究 WEG
•
水蒸発と同時にゲルが発泡・膨張
•
多孔質エアロゲル層が継続保護
•
>7分間（HEC+MC）炭化を阻止

## Slide 24
結果 8/11
120秒 / 300秒時点の表面状態比較
24 / 36
Fig. 3d
（論文の図を貼り付け）
120秒時点（上段）と300秒時点（下段）の表面状態比較
Water
• 120 s：既に広範囲が炭化開始
• 300 s：表面全体が黒化・損傷甚大
Time to char：~0.3 min
AquaGel-K（市販品）
• 120 s：ゲルが乾燥し一部炭化
• 300 s：保護層なし、部分炭化
Time to char：~1.5 min
本研究 WEG
• 120 s：エアロゲル層が形成・膨張中
• 300 s：表面ほぼ無傷、層が残存
Time to char：>7 min

## Slide 25
KEY RESULT
>7 min
本研究WEGの Time to char（HEC+MC/CSP）
市販AquaGel-K（~1.5分）の3〜6倍の保護時間を達成（全試験でn≥3）
Water
~0.3 min
AquaGel-K
~1.5 min
本研究 WEG
>7 min
25 / 36

## Slide 26
結果 9/11
発泡指数（Foaming Index）の比較
26 / 36
Fig. 4a
（論文の図を貼り付け）
燃焼後の発泡層外観
Fig. 4b
（論文の図を貼り付け）
各配合系の Foaming Index
Foaming Index（発泡後厚 / 初期厚）
AquaGel-K
≈0
MHEC/CSP 1-5
≈2.1×
HEC+MC/CSP/SDS 1-5-0.1
≈2.3×
HEC+MC/CSP 1-5
≈2.6×
発泡がもたらす断熱効果
•
初期厚の2倍以上に膨張 → 熱伝導経路が延長
•
気孔内に空気が閉じ込められ断熱性が向上
•
AquaGel-Kは発泡せず → 火炎で平坦に崩壊
•
SDS無しのHEC+MC/CSPが最高発泡指数（≈2.6）を達成

## Slide 27
結果 9/11
SDS濃度がエアロゲル微細構造に与える影響
27 / 36
Fig. 4c
（論文の図を貼り付け）
SDS濃度別のFE-SEM観察像（0%, 0.1%, 0.5%）
0% SDS
最高の発泡指数（≈2.6）。SDSなしが膨張率最大。
0.1% SDS
均一な微細気泡構造。発泡指数≈2.3（SDSなしより低い）。
0.5% SDS（過剰）
気泡サイズ不均一・粗大化。発泡指数がさらに低下。

## Slide 28
結果 10/11
FT-IR・XPS：化学組成の変化（燃焼前後）
28 / 36
FT-IR 主要ピーク帰属
波数 (cm⁻¹)
帰属
燃焼後
3200–3500
O–H 伸縮（セルロース・水）
消失（脱水）
2850–2950
C–H 伸縮（メチル基）
消失（有機分解）
1050–1100
Si–O–Si 伸縮（シリカ）
強度増大
800
Si–O 変角振動
明確化
450
Si–O 曲げ振動
シャープ化
🔥
燃焼後のスペクトルは純シリカ（SiO₂）と一致 → エアロゲル化を化学的に確認
XPS 表面元素組成（at%）
配合系
C 1s 燃焼前 (at%)
C 1s 燃焼後 (at%)
HEC+MC/CSP
25.6
14.9
MHEC/CSP
38.3
4.8
📊
炭素濃度が大幅減（MHEC: 38.3→4.8 at%）→ 有機マトリクスが燃焼除去、シリカが残存・露出
ピーク位置の確認
Si 2p ピーク：~103.5 eV（SiO₂と一致）／ O 1s ピーク：~533 eV

## Slide 29
結果 11/11
TGA/DSC：熱分解プロファイルと各成分の役割
29 / 36
TGA：重量損失プロファイル（N₂雰囲気）
50–150°C：自由水・吸着水の蒸発
200–350°C：HEC・MC有機鎖の熱分解（主要重量損失）
350–600°C：残留炭素の酸化・消失（空気中）
>600°C：シリカ残渣（~5–8 wt%、変化なし）
DSC：熱イベントの帰属
温度域
イベント
ΔH
~100°C
吸熱：水の蒸発
吸熱
~55–80°C
発熱：MCゲル化転移
微発熱
~250–300°C
発熱：有機鎖の酸化分解
発熱
最終シリカ残渣
~5–8 wt%
CSP 5 wt% に相当
セルロース分解ピーク
~280°C
HEC/MC共通
🌡
CSP焼結（~200°C〜）とセルロース分解（~280°C〜）が温度的に重複 → エアロゲル化が同期

## Slide 30
補足 1/2
シリカエアロゲル形成のメカニズム
30 / 36
Fig. 5a
（論文の図を貼り付け）
火炎活性化によるWEG → シリカエアロゲル変態の3段階模式図
PHASE 1
Unsintered
•
シリカ粒子が独立分散
•
間隙に水が満たされている
•
粒子間結合なし
PHASE 2
Grain boundary
•
脱水・加熱で粒子が近接
•
粒界（grain boundary）形成
•
初期ネック形成開始
PHASE 3
Necking & porosity
•
ネックが拡大・強化
•
空隙率低下し骨格が完成
•
SiO₂エアロゲル層が確立

## Slide 31
補足 2/2
燃焼時間に伴う焼結進行（SEM）
31 / 36
Fig. 5b
（論文の図を貼り付け）
HEC+MC/CSP 1-5 を 0, 1, 2, 4分加熱後のクロスセクションSEM像
0 min
未加熱
•
球状粒子が独立分散
•
粒子間結合なし
•
水がマトリクスを充填
1 min
焼結初期
•
粒子間で粒界が出現
•
初期ネックが形成
•
水分の大半が蒸発済み
2 min
焼結進行
•
ネック領域が拡大
•
連続ネットワーク形成
•
空隙率が低下
4 min
エアロゲル完成
•
緻密なSiO₂骨格完成
•
高い機械的強度
•
断熱層として機能

## Slide 32
04
Part 4
考察・まとめ
実装シナリオ、既存品との総合比較、研究の意義と今後の展望
実装シナリオ
性能比較
まとめ
32 / 36

## Slide 33
考察 1/3
実装シナリオ：WEGの展開戦略
33 / 36
SCENARIO 1
WUI住宅の事前保護
•
山火事シーズン前に建物外壁・屋根に散布
•
ヘリコプター・地上ホース双方で対応可能
•
乾燥しても保護機能が残る
SCENARIO 2
重要インフラの保護
•
送電塔・変電所・通信基地局
•
金属構造物にも強固に付着
•
断電・通信遮断を予防
SCENARIO 3
防火線（Fire Break）形成
•
延焼経路となる植生帯に事前散布
•
Phos-Chek の環境負荷なし
•
セルロース・シリカは残留性が低い
既存手法との優位点
vs 水
保護時間大幅向上（水は~0.3分で炭化）
vs AquaGel-K
3〜6倍の保護時間＋水蒸発後も継続
vs Phos-Chek
土壌・水系への残留なし
散布互換性
既存機材そのまま使用可
🚁
航空散布・地上散布ともに対応可能な流動特性（剪断希薄化）が実用化の鍵

## Slide 34
まとめ 1/2
実証された主要結果
34 / 36
RHEOLOGY
レオロジー特性
•
全系で G' > G''、crossoverなし
•
G': HEC+MC≈46, MHEC≈26 Pa
•
剪断希薄化（HB適合）→ 噴霧可
•
tan δ < 1 の固体的ゲル
FIRE PROTECTION
火炎保護性能
•
HEC+MC/CSP：7分超 char遅延
•
MHEC/CSP：5分超
•
市販品の3〜6倍の効果
•
水~0.3分, AquaGel-K~1.5分
FOAMING / SEM
発泡・微細構造
•
Foaming Index 最大≈2.6
•
AquaGel-Kは発泡せず≈0
•
燃焼で多孔質シリカ層を形成
•
2分以降に粒子が焼結（SEM）
CHEMISTRY
化学的変態
•
FT-IR：CH/SiO比が低下
•
XPS：燃焼で炭素が大幅減
•
MHEC/CSP C 38.3%→4.8%
•
残存はシリカ（SiO₂）
◆
火炎で水が蒸発しつつゲルが多孔質シリカエアロゲルへ転換 → 乾燥後も基材を断熱保護（市販WEGにない機構）

## Slide 35
まとめ 2/2
研究の結論
35 / 36
RESULT 01
●
市販品の3〜6倍の保護
HEC+MC/CSPは7分超、MHEC/CSPは5分超 char遅延。火炎下で基材を長く保護
RESULT 02
●
エアロゲルの自己形成
加熱で脱水・CSPが焼結 → in situで多孔質シリカエアロゲル断熱層を形成（乾燥後も保護継続）
RESULT 03
●
既存散布インフラ互換
剪断希薄化を示す噴霧可能な流体。基材への高い付着性・濡れ性を両立
RESULT 04
●
持続可能・安全な原料
地球上最も豊富なセルロース誘導体。前研究で生分解性を確認、シリカは無害
核心メカニズム
•
火炎接触で水が急速に蒸発・脱水
•
CSPが焼結し粒子間ネックを形成
•
多孔質シリカエアロゲル断熱層が完成
論文が示す意義
•
PPプラットフォームは多様な難燃材料の基盤
•
modular製造・大規模適用に展開可能
•
455日経時後も難燃性を維持（MHEC/CSP）
"
「水のキャリア」から「加熱で自己変態する難燃材料」へ ― 乾燥後も効力を保つ次世代WEG

## Slide 36
RESEARCH IMPACT
3–6×
市販WEG（AquaGel-K）比 Time to char 向上率
「水のキャリア」から「自己変態する難燃材料」へ
WEGの新しい設計パラダイムは山火事から重要インフラを守る実用技術への道を開く
Time to char
>7 min
Foaming Index
≈2.6×
Shear-thinning
n < 1
36 / 36