## Slide 1
材料 概要 1/2
材料構成：持続可能かつ高性能
9 / 39
本ゲルは「骨格・機能・結合」を担う3要素で構成され、生分解性と高性能を両立します。
🌿
セルロース誘導体
Cellulose derivatives
植物由来のバイオポリマー。ゲルネットワークの骨格を形成します。
3種
HEC・MC・MHEC を使用
生分解性
環境負荷が低い
役割
粘性・構造の土台
◎
コロイダルシリカ（CSP）
Colloidal Silica Particles
ポリマーと動的に相互作用し、熱でエアロゲルを形成する主役成分です。
直径
約 22 nm の単分散粒子
焼結
加熱でシリカ骨格を形成
役割
断熱エアロゲルの源
⬡
PP 相互作用
Polymer–Particle Interaction
動的な多価水素結合でネットワークを構築。共有結合に依存しません。
結合
動的・多価の水素結合
自己修復
ひずみ後にゲルが回復
噴霧適性
スプレー塗布が容易

## Slide 2
材料 概要 2/2
噴霧・付着・耐火のメカニズム
10 / 39
温度ではなく「せん断力」と「自己修復性」が、噴霧から付着までを支配します。
01
静止時
ゲル
高粘度の弾性ゲル。G′ > G″ で構造を保持。
降伏応力 ~33 Pa
→
02
噴霧時
ゾル様
せん断ひずみで粘度が低下し、流動化。
せん断希薄化 n < 1
→
03
付着後
自己修復ゲル
ひずみ解放で即座にゲル構造を回復。
G′ 回復率 ~90%
→
04
炎接触
エアロゲル
CSP が焼結し多孔質シリカ層を形成。
断熱バリアとして機能
POINT
MC の温度応答性（LCST）に頼らず、レオロジー特性だけで「飛ばす→留める→固める」を実現する点が本材料の核心です。